《装饰性金属镀层表面用水性涂料》团体标准

编制说明

（征求意见稿）

《装饰性金属镀层表面用水性涂料》团体标准起草工作组

2021年9月

《装饰性金属镀层表面用水性涂料》

编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据《关于对2020年第一批中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的公示》的要求，《装饰性金属镀层表面用水性涂料》团体标准于2020年3月31日正式立项。由瑞素士化学（上海）有限公司等作为标准起草单位，并承担团体标准《装饰性金属镀层表面用水性涂料》的编制工作。项目周期为12个月，计划完成年限为2021年。由于疫情的原因，标准的研制进度收到了一定的影响，经过中国涂料工业协会标准化技术委员会的批准，计划完成时间调整至2022年。

本标准由中国涂料工业协会提出并归口。本标准为中国涂料工业协会的团体标准，是涂料的产品标准。

1.2 主要工作过程

在上报标准制定计划之前，瑞素士化学（上海）有限公司针拉链、五金件、眼镜架等产品对于装饰性金属镀层表面用水性涂料的需求及市场情况进行了调研。并针对以上产品的需求，对水性涂料产品进行了研制、生产、销售和推广应用工作，对该项技术国内外的水平和现状进行了深入了解，并检索了国内外相关标准和文献。在条件比较成熟的情况下为规范市场行为，提升、稳定产品质量，并协同相关生产单位、产品使用单位、原材料供应等单位共同制定《装饰性金属镀层表面用水性涂料》的团体标准，该项工作得到了中国涂料工业协会标准化委员会的大力支持。

1.3  主要参加单位

本标准主要起草单位为瑞素士化学（上海）有限公司、中化国际控股股份有限公司、海洋化工研究院有限公司、中国涂料工业协会等。

二、标准编制的主要过程

2020年1月3月，开展了标准前期调研、查新等工作；

2020年3月完成了团体标准立项建议书，并提交中国涂料工业协会标准化技术委员会；

2020年3月，中国涂料工业协会标准化技术委员会在线上组织了标准立项审查会；

2020年3月31日，中国涂料工业协会发布了《关于对2020年第一批中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的公示》，标准正式立项；

2020年4月~2021年4月，完成了标准草案的编制与数据验证工作，并进行了多次标准编制组内部的讨论会；

2021年5月，在山东青岛召开了标准草案讨论会，瑞素士化学、中化国际、海化院、巴斯夫、国际油漆、天津灯塔等十余家企业代表参加了本次讨论会，并提出了修改意见；同时，根据会上意见，经中国涂料工业协会标准化技术委员会批准，将标准名称由《表面处理用水性保护涂料》修改为《装饰性金属镀层表面用水性涂料》；

2021年5月~8月，根据讨论意见，对标准进行了修改，并走访了多家下游涂装用户，根据用户意见对技术指标和测试方法进行了调整；

2021年9月，召开了标准（线上）讨论会；

2021年9月，根据标准线上讨论会的意见对标准进行了修改，并形成了标准征求意见稿。

三、标准编制的原则和主要内容

本标准制定主要依据《标准化法》、《质量法》、《团体标准管理规定》等法律法规，参考了HG/T 5175-2017《玻璃和陶瓷制品装饰用水性涂料》，HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》、GB 28480-2012《饰品 有害元素限量的规定》等国家与行业标准，参考了国内多家企业提供的技术标准及检验报告，同时征求了多家下游涂装单位的意见和建议，既保证了产品的先进性、科学性，又满足了环保对产品的要求。

3.1 范围

本文件规定了装饰性金属镀层表面用水性涂料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标识和贮存。

本文件适用于施涂于装饰性电镀层、化学镀层、真空镀膜等装饰性金属镀层表面用的水性涂料。该涂料主要用于镀覆金属镀层的拉链、金属五金件、眼镜架等产品表面的保护及装饰。

3.2 分类

根据用途的不同，将装饰性金属镀层表面用水性涂料分为底漆、面漆和罩光清漆。。

3.3标准的主要技术内容

产品性能应符合表1的要求。

表1 底漆和中间漆的要求

| 项目 |  |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 底漆 | 面漆 | 罩光清漆 |
| 容器中的状态 |  |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |  |
| 干燥时间/h | 表干 | ≤ | 2 |  |  |
|  | 实干 | ≤ | 24 |  |  |
|  | 烘干 |  | 商定 |  |  |
| 不挥发物含量/% |  | ≥ | 40 | 40 | 40 |
| 细度/μm |  | ≤ | 10 |  | — |
| 施工性能 |  |  | 施涂无障碍 |  |  |
| 涂膜外观 |  |  | 正常 |  |  |
| 弯曲试验 |  | ≤ | 2T | 2T | 2T |
| 划格试验（1mm间隔）/级 |  | ≤ | 1 | 1 | 1 |
| 铅笔硬度 |  | ≥ | — | 2H | 2H |
| 杯突试验（1×1mm井字格8mm） |  |  | 无脱落无剥离 |  |  |
| 耐溶剂擦拭性（50次） |  |  | 通过 |  |  |
| 光泽（60°）/单位值 |  |  | — | — | 45±5 |
| 耐冲击性/cm |  |  | 50 |  |  |
| 耐人工气候老化性（400h） |  |  | 无粉化、起泡、龟裂、生锈、脱落现象，变色≤1级，失光≤1级 |  |  |
| 耐湿热性[（47±1）℃×96±2%RH×240h] |  |  | 无异常 |  |  |
| 耐黄变性（168h）ΔE*（仅限室外产品或有要求时） |  |  | 无异常 |  |  |
| 耐水性（40℃，24h） |  |  | 无异常 |  |  |
| 耐酵素水洗性（仅限有要求时） |  |  | 通过 |  |  |
| 耐酸性（5%H2SO4，24小时） |  |  | 无异常 |  |  |
| 耐碱性（5%NaOH，24小时） |  |  | 无异常 |  |  |
| 耐人工汗性 |  |  | 在4次循环后漆膜的铅笔硬度不低于H |  |  |
| 注：耐冲击性、耐人工气候老化性、耐湿热性、耐黄变性、耐水性、耐酵素水洗性、耐酸性、耐碱性、耐人工汗性是对复合涂层的要求。 |  |  |  |  |  |

3.2  有害物质限量

有害物质限量如表2所示。

表2 有害物质限量的要求

| 项目 |  |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/L） |  | ≤ | 150 |
| 游离二异氰酸酯含量（TDI、HDI）/(g/kg)（限聚氨酯类） |  | ≤ | 0.2 |
| 苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量/（mg/kg） |  | ≤ | 50 |
| 乙二醇醚及醚酯总和含量/（mg/kg） （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） |  | ≤ | 50 |
| 可溶性重金属含量/（mg/kg）（限色漆） | 铅（Pb） | ≤ | 20 |
|  | 镉（Cd） | ≤ | 20 |
|  | 六价铬（Cr6+） | ≤ | 20 |
|  | 汞（Hg） | ≤ | 20 |
|  | 锑（Sb） | ≤ | 20 |
|  | 砷（As） | ≤ | 20 |
|  | 钡（Ba） | ≤ | 100 |
|  | 硒（Se） | ≤ | 20 |
| 总铅含量/（mg/kg）（限色漆） |  | ≤ | 90 |

四、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

五、采标情况说明

无。

六、贯彻标准的措施建议

本标准预计于2021年12月进行发布，2022年1月份开始实施，发布后2022年2~4月由标准归口单位中国涂料工业协会负责组织进行宣贯，措施建议如下：

（1）标准正式发布后，中国涂料工业协会及时在协会网站、全国团体标准信息平台等媒介平台上多方位进行公布、宣传。

（2）由标准归口单位中国涂料工业协会组织标准宣贯培训班，邀请标准主要起草人员进行主讲，现场答疑。

八、废止现行相关标准的建议

无。

九、其他应说明的事项

无。