《巴士汽车用低VOC水性涂料》团体标准

编制说明

（征求意见稿）

《巴士汽车用低VOC水性涂料》团体标准起草工作组

2021年9月

《巴士汽车用低VOC水性涂料》

编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据《关于对2021年第一批中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的公示》的要求，《巴士汽车用低VOC水性涂料》团体标准于2021年4月13日正式立项。由北京钰林化工有限公司等作为标准起草单位，并承担团体标准《巴士汽车用低VOC水性涂料》的编制工作。项目周期为12个月，计划完成年限为2022年。本标准由中国涂料工业协会提出并归口。本标准为中国涂料工业协会的团体标准，是涂料的产品标准。

1.2 主要工作过程

本标准的承担单位北京钰林化工有限公司是HG/T 4570-2013《汽车用水性涂料》的起草单位，在巴士汽车用水性涂料研发以及标准化方面有着多年的经验。在上报标准制定计划之前，北京钰林化工有限公司对巴士汽车用水性涂料进行了研制、生产、销售和推广应用工作，对该项技术国内外的水平和现状进行了深入了解，并检索了国内外相关标准和文献。在条件比较成熟的情况下为规范市场行为，提升、稳定产品质量，并协同相关生产单位、产品使用单位、原材料供应等单位共同制定《巴士汽车用低VOC水性涂料》的团体标准，该项工作得到了中国涂料工业协会标准化委员会的大力支持。

1.3  主要参加单位

本标准主要起草单位为北京钰林化工有限公司、北京公共交通控股（集团）有限公司、北京福田欧辉新能源汽车有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司、中国涂料工业协会等。

二、标准编制的主要过程

2020年8月~2021年3月，开展了标准前期调研、查新等工作；

2021年3月完成了团体标准立项建议书，并提交中国涂料工业协会标准化技术委员会；

2021年4月，中国涂料工业协会在安徽省滁州市召开了团体标准立项审查会；

2021年4月13日，中国涂料工业协会发布了《关于对2021年第一批中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的公示》，标准正式立项；

2021年4月~8月，完成了标准草案的编制与数据验证工作，并进行了多次标准编制组内部的讨论会；

2021年9月，召开了标准（线上）讨论会；

2021年9月，根据标准线上讨论会的意见对标准进行了修改，并形成了标准征求意见稿。

三、标准编制的原则和主要内容

本标准制定主要依据《标准化法》、《质量法》、《团体标准管理规定》等法律法规，参考了HG/T 4570-2013《汽车用水性涂料》，HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》行业标准，参考了国内多家企业提供的技术标准及检验报告，同时征求了多家下游涂装单位的意见和建议，既保证了产品的先进性、科学性，又满足了环保对产品的要求。

3.1 范围

本文件规定了巴士汽车用低VOC水性涂料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本文件适用于以水为分散介质，用于公交大巴、客车、客车挂车、客车半挂车、客车列车等商用车辆的车体、底盘车架、车身骨架、转向机构及零部件的外表面起装饰和保护作用的低VOC水性涂料。

本文件不适用于电泳涂料、汽车内饰涂料和功能性涂料。

3.2 分类

本文件产品按用途分为底漆、中间漆、面漆和底面合一漆。其中面漆为本色面漆、底色漆和罩光清漆。

3.3标准的主要技术内容

底漆和中间漆应符合表1的要求。

表1 底漆和中间漆的要求

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 底漆 | 中间漆 |
| 1 | 在容器中状态 |  |  | 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 |  |
| 2 | 流出时间（ISO 6号杯）/s |  |  | 商定 |  |
| 3 | 细度/μm |  | ≤ | 40 | 30 |
| 4 | 不挥发物含量/% |  | ≥ | 50 | 55 |
| 5 | 贮存稳定性[（40±2）℃，7d] | 沉降性/级 | ≥ | 8 |  |
|  |  | 前后细度变化/μm | ≤ | 5 |  |
| 6 | 适用期（限双组份涂料）/ h |  | ≥ | 2 |  |
| 7 | 干燥时间/h | 表干 | ≤ | 2 |  |
|  |  | 实干 | ≤ | 24 |  |
| 8 | 漆膜颜色及外观 |  |  | 正常 |  |
| 9 | 闪锈抑制性a |  |  | 正常 | — |
| 10 | 打磨性（20次） |  |  | 易打磨 |  |
| 11 | 划格试验/级 |  | ≤ | 1 |  |
| 12 | 耐冲击性/cm |  | ≥5 | 50 |  |
| 13 | 弯曲试验/mm |  | ≤ | 2 |  |
| 14 | 杯突试验/mm |  | ≥ | 5 | 4 |
| 15 | 耐溶剂擦拭性（丁酮，25次） |  |  | 通过 |  |
| 16 | 耐盐雾性（500h） |  |  | 划痕处单向锈蚀宽度≤2mm；未划痕区无起泡、生锈、开裂和剥落等现象 | — |
| - 用于钢板基材时测试该项目。 |  |  |  |  |  |

面漆应符合表2的要求。

表2 面漆的要求

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本色面漆 | 底色漆 | 罩光清漆 |
| 1 | 在容器中状态 |  |  | 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 |  |  |
| 2 | 流出时间（ISO 6号杯）/s |  |  | 商定 |  |  |
| 3 | 细度/μm（含铝粉、珠光颜料的涂料组份除外） |  | ≤ ≤ | 15 | 20 | 10 |
| 4 | 遮盖力/（g/m2） （含铝粉、珠光颜料的涂料组份除外） | 白色 | ≤ | 120 | 70 | — |
|  |  | 红色 | ≤ | 150 | 90 |  |
|  |  | 黄色 | ≤ | 150 | 90 |  |
|  |  | 蓝色 | ≤ | 90 | 65 |  |
|  |  | 绿色 | ≤ | 70 | 50 |  |
|  |  | 灰色 | ≤ | 70 | 50 |  |
|  |  | 黑色 | ≤ | 50 | 45 |  |
|  |  | 其他颜色 | ≤ | 商定 | 商定 |  |
| 5 | 不挥发物含量/% | 白色和浅色a | ≥ | 50 | 15 | 40 |
|  |  | 其他色 | ≥ | 40 |  |  |
| 6 | 贮存稳定性[（40±2）℃，7d] | 沉降性/级 | ≥ | 8 |  |  |
|  |  | 前后细度变化//μm | ≤ | 5 |  |  |
| 7 | 适用期（限双组份涂料）/ h |  | ≥ | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 干燥时间 | 表干/ h | ≤ | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 实干/ h | ≤ | 24 | 6 | 24 |
| 9 | 漆膜颜色及外观 |  |  | 正常 |  |  |
| 10 | 光泽（60°）/单位值 （含铝粉、珠光颜料的涂料除外） |  | ≥ | 90 | — | 90 |
| 11 | 铅笔硬度（擦伤） |  | ≥ | HB | — | HB |
| 12 | 划格试验/级 |  | ≤ | 1 |  |  |
| 13 | 耐冲击性/cm |  | ≥ | 50 |  |  |
| 14 | 弯曲试验/mm |  | ≤ | 2 |  |  |
| 15 | 杯突试验/mm |  | ≥ | 4 | 3 | 3 |
| 16 | 耐溶剂擦拭性（丁酮，25次） |  |  | 通过 |  |  |
| 17 | 鲜映性 Gd值 （或DOI值） |  | ≥ | 0.7 （或80） | 0.7 （或80） |  |
| 18 | 耐温变性（8次） [（-40±2）℃/1h，（60±2）℃/1h为1次循环] |  |  | 无异常 |  |  |
| 19 | 耐水性[（40±2）℃，240h] |  |  | 无异常 |  |  |
| 20 | 耐酸性（0.05 mol/L H2SO4，24h） |  |  | 无异常 |  |  |
| 21 | 耐碱性（0.1mol/L NaOH，24h ） |  |  | 无异常 |  |  |
| 22 | 耐油性（SE15W-40机油，24h） |  |  | 无异常 |  |  |
| 23 | 耐汽油性（92号汽油，6h） |  |  | 无异常 |  |  |
| 24 | 耐盐雾性（500h） |  |  | 板面无起泡、不生锈；划痕处涂膜损坏或锈蚀宽度≤2mm（单向）；未划痕区涂膜无溶胀、软化、起泡、生锈、开裂和剥落等现象 |  |  |
| 25 | 耐湿热性（240h） |  |  | 无起泡、生锈、开裂现象，变色≤1级 |  |  |
| 26 | 耐人工气候老化性（1000h） | 白色和浅色a |  | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象，变色≤1 级，失光率≤2 级 | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象，变色≤1 级，失光率≤2 级 |  |
|  |  | 其他色 |  | 无粉化、起泡、脱落、开裂现象，变色≤2 级，失光率≤2 级 |  |  |
| - 注：划格试验、杯突试验、鲜映性、耐温变性、耐水性、耐酸性、耐碱性、耐油性、耐汽油性、耐盐雾性、耐湿热性和耐人工气候老化性是对复合涂层的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| - 浅色是指以白色颜料为主要成分，添加适量色浆配制成的浅色涂料形成的漆膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608—2006中规定的明度值为6～9（三刺激值中YD65≥31.26）。 |  |  |  |  |  |  |

底面合一漆应符合表3的要求。

表3 底面合一漆的要求

| 序号 | 项目 |  |  |  |  |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 |  |  |  |  |  | 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 |
| 2 | 黏度（3#转子，6r/min）/（Pa·s） |  |  |  |  | ≥ | 2（或商定） |
| 3 | 细度/μm |  |  |  |  | ≤ | 30 |
| 4 | 不挥发物含量/% |  |  |  |  | ≥ | 55 |
| 6 | 贮存稳定性[（40±2）℃，7d] |  | 沉降性/级 |  |  | ≥ | 8 |
|  |  |  | 前后细度变化 /μm |  |  | ≤ | 5 |
| 7 | 适用期（限双组份涂料）/h |  |  |  |  | ≥ | 2 |
| 8 | 干燥时间 |  | 表干/h |  |  | ≤ | 2 |
|  |  |  | 实干/h |  |  | ≤ | 24 |
| 9 | 漆膜颜色及外观 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 10 | 光泽（60°）/单位值 |  |  |  |  |  | 商定 |
| 11 | 抗流挂性 |  |  |  |  |  | 湿膜厚度≥200μm无流挂现象 |
| 12 | 铅笔硬度（擦伤） |  |  |  | ≥ |  | HB |
| 13 | 结合力a | 划格试验/级 |  |  |  | ≤ | 1 |
|  |  | 拉拔法附着力试验/ MPa |  |  |  | ≥ | 4 |
| 14 | 耐冲击性/cm |  |  |  |  | ≥ | 30 |
| 15 | 弯曲试验b/ mm |  |  |  | ≤ |  | 10 |
| 16 | 耐溶剂擦拭性（丁酮，25次） |  |  |  |  |  | 通过 |
| 17 | 耐温变性（8次）[（-40±2）℃/1h，（60±2）℃/1h为1次循环] |  |  |  |  |  | 无异常 |
| 18 | 耐水性[（50±1）℃，240h）] |  |  |  |  |  | 无异常 |
| 19 | 耐酸性（0.05 mol/L H2SO4，24h） |  |  |  |  |  | 无异常 |
| 20 | 耐碱性（0.1mol/L NaOH，24h ） |  |  |  |  |  | 无异常 |
| 21 | 耐油性（SE15W-40机油，24h） |  |  |  |  |  | 无异常 |
| 22 | 耐汽油性（92号汽油，6h） |  |  |  |  |  | 无异常 |
| 23 | 耐盐雾性 （1000h） |  |  |  |  |  | 板面无起泡、不生锈；十字划痕处涂膜损坏或锈蚀宽度≤2mm（单向）；未划痕区涂膜无溶胀、软化、起泡、生锈、开裂和剥落等现象；划格试验≤1级 |
| 24 | 耐湿热性（240h） |  |  |  |  |  | 无起泡、生锈、开裂现象，变色≤1级 |
| 25 | 抗石击性 |  |  | 数量/级 | ≥ |  | 7级，掉漆数量0～9个（7级为5～9个） |
|  |  |  |  | 大小/级 | ≤ |  | B级，破损粒径≤3mm（B级为1mm～3mm） |
| - 当涂膜厚度小于或等于300μm时进行划格试验；当涂膜厚度大于300μm时由供需双方协商确定试验方法和指标； - 当涂层厚度大于220μm时由供需双方协商确定试验方法和指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  有害物质限量

有害物质限量如表4所示。

表4 有害物质限量的要求

| 项目 |  |  | 限量值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 底漆 | 中间漆 | 本色面漆 | 底色漆 | 罩光清漆 | 底面合一漆 |
| 挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/L） |  | ≤ | 200 | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 |
| 苯系物总和含量/% [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | ≤ | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 卤代烃总和含量/% （限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） |  | ≤ | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 乙二醇醚及醚酯总和含量/（mg/kg） （限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） |  | ≤ | 100 |  |  |  |  |  |
| 重金属含量/（mg/kg）（限色漆a） | 铅（Pb）含量 | ≤ | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 镉（Cd）含量 | ≤ | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬（Cr6+）含量 | ≤ | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 汞（Hg）含量 | ≤ | 60 |  |  |  |  |  |
| - 含有颜料、体质颜料、染料的一类涂料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

五、采标情况说明

无。

六、贯彻标准的措施建议

本标准预计于2021年12月进行发布，2022年1月份开始实施，发布后2022年2~4月由标准归口单位中国涂料工业协会负责组织进行宣贯，措施建议如下：

（1）标准正式发布后，中国涂料工业协会及时在协会网站、全国团体标准信息平台等媒介平台上多方位进行公布、宣传。

（2）由标准归口单位中国涂料工业协会组织标准宣贯培训班，邀请标准主要起草人员进行主讲，现场答疑。

八、废止现行相关标准的建议

无。

九、其他应说明的事项

无。