《涂料性能等级评价 合成树脂乳液内墙涂料》

《涂料性能等级评价 合成树脂乳液外墙涂料》

团体标准

编制说明

（征求意见稿）

团体标准起草工作组

2022年4月

《涂料性能等级评价 合成树脂乳液内墙涂料》

《涂料性能等级评价 合成树脂乳液外墙涂料》

编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据《关于对2020年第二批中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的公示》的要求，《涂料性能等级评价 合成树脂乳液内墙涂料》、《涂料性能等级评价 合成树脂乳液外墙涂料》团体标准于2020年9月28日正式立项。由中国涂料工业协会等作为标准起草单位，并承担团体标准《涂料性能等级评价 合成树脂乳液内墙涂料》、《涂料性能等级评价 合成树脂乳液外墙涂料》的编制工作。项目周期为24个月，计划完成年限为2022年。本标准由中国涂料工业协会提出并归口。本标准为中国涂料工业协会的团体标准，是涂料的产品标准。

1.2 标准制定的背景及意义

2017年中国共产党第十九次全国代表大会上，习近平总书记首次提出了“高质量发展”的理念。2018年国务院政府工作报告指出：“按照高质量发展的要求，统筹推进‘五位一体’总体布局和协调推进‘四个全面’战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作”。

随着中国经济持续发展和房地产行业的不断升温，中国涂料企业在神州大地遍地开花。中国涂料产量继2003年超过日本之后凭借高速增长势头，短短几年之内超越美国，为世界涂成料第一生产大国，但随着中国经济发展开始减速，涂料行业所存在的问题也逐渐显现出来。

从中国涂料行业存在着严重的同质化现象。目前我国涂料行业的科研经费不足销售总额的1%、长期沉湎于模仿、产品雷同现象严重。我国目前涂料业的“引进多于原创”，虽然我国已经是世界涂料第一生产大国，但是我国涂料企业生产出来的产品大多处于中低端水平。具有自主知识产权、处于国际领先水平的涂料企业在国内屈指可数。跟风、模仿成为国内涂料企业的生存之道。企业创新的动力不足，低价恶意竞争现象严重。甚至存在着以次充好，概念炒作等现象。这种低价竞争，不仅损害了企业的经济效益与消费者的权益，更无法满足行业长远发展，特别是“高质量发展”的要求。

十八大以来，我国建筑涂料市场处于转型期，房地产投资从过去20%以上的增速，逐步降为百分之十几的增速，再回落至百分之几的增速，建筑涂料产量增速基本与房地产投资增速形影相随。开展合涂料产品性能的分级与评价，有助于提升涂料产品的质量。短期效益上，可以区分不同产品的质量与价格，满足消费者不同消费档次的需求，增加企业的利润。从长期效益上，有助于促进涂料行业的创新，实现行业的高质量发展。

2022年4月，中共中央、国务院发布了《关于加快建设全国统一大市场的意见》，其中明确要求“健全商品质量体系。建立健全质量分级制度，广泛开展质量管理体系升级行动，加强全供应链、全产业链、产品全生命周期管理。”因此建立涂料产品的分级制度，不仅符合国家的政策要求，更是涂料行业提升质量，促进健康发展的需要。

二、标准编制的主要过程

在上报标准制定计划之前，标准主要起草单位中国涂料工业协会对合成树脂乳液内外墙涂料进行了调研工作，对该项技术国内外的水平和现状进行了深入了解，并检索了国内外相关标准和文献。在条件比较成熟的情况下为规范市场行为，提升、稳定产品质量，我们协同相关生产单位、产品使用单位、原材料供应等单位共同制定《涂料性能等级评价 合成树脂乳液内墙涂料》、《涂料性能等级评价 合成树脂乳液外墙涂料》两项团体标准。

2020年9月，中国涂料工业协会在河北省石家庄市市召开了中国涂料工业协会标准化技术委员会年会暨（第二批）团体标准立项审查会；

2020年9月28日，中国涂料工业协会发布了《关于对2020年第二批中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的公示》，标准正式立项；

2020年9月~2021年9月，完成了标准草案的编制与数据验证工作；

2021年9月15日，中国涂料工业协会组织了标准草案的内部讨论会，并对标准草案进行了修改；

2021年12月，召开了标准第一次（线上）讨论会，立邦、阿克苏诺贝尔、德爱威、三棵树、嘉宝莉等二十余家国内外主要的建筑涂料企业参加了线上讨论会；

2021年12月~2022年1月，根据讨论会意见对标准草案进行了修改；

2022年1月~3月，对标准草案进行了多次内部征求意见，并形成标准征求意见稿；

2022年4月18日，于中国涂料工业协会网站及微信公众号等官方平台对两项标准征求意见稿进行公示。

三、标准编制的原则和主要内容

3.1 标准编制的原则

1）范围与GB/T 9755和GB/T 9756保持一致，仅针对合成树脂乳液涂料；

2）以国家标准中的主要技术指标为基础，适当增加能够有效区分，消费者和用户重点关心的产品性能；

3）技术指标能够有效的区分产品性能等级，在满足国家标准（☆ ☆ 级）基础上，增加☆ ☆ ☆ 级、 ☆ ☆ ☆ ☆级、 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆级指标，实现以质分级；

4）设置“关键原材料添加量” ，为定价提供参考，消除用户分歧，避免消费者误区。

3.2 标准的编制的依据

3.2.1 产品性能

- 内墙涂料

以GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》为主要依据，按照底漆和面漆设置了产品性能指标，如表1及表2所示。

表1 内墙涂料底漆的性能要求

表2 内墙涂料面漆的性能要求

底漆产品还参考了JG /T 210-2018《建筑内外墙用底漆》。

- 外墙涂料

以GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》为主要依据，按照底漆、中涂漆和面漆设置了产品性能指标，如表3~表5所示。

底漆产品还参考了JG /T 210-2018《建筑内外墙用底漆》； 并参考了JG/T 512-2017《建筑内外墙通用技术要求》中对于指标的分级。

表3 外墙涂料底漆的性能要求

表4 外墙涂料中间漆的性能要求

表5 外墙涂料面漆的性能要求

3.2.2 有害物质限量

有害物质限量的分级主要基于以下标准：

强制性国家标准：GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》；

推荐性国家标准：GB/T 38597-2020《低挥发性有机化合物涂料产品技术要求》 ；

绿色设计产品标准：HG/T 5682-2020《绿色设计产品评价技术规范 水性建筑涂料》 。

3.3标准的主要技术内容

3.3.1内墙涂料

按照产品类型，本文件将合成树脂乳液内墙涂料产品分为底漆和面漆。其中，面漆按照性能等级又分为☆☆级、☆☆☆级、☆☆☆☆级和☆☆☆☆☆级四个等级。

底漆的性能，应符合表6的要求。

表6 底漆的性能要求

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 施工性 |  | 刷涂无障碍 |
| 低温稳定性（3次循环） |  | 不变质 |
| 低温成膜性 |  | 5°C成膜无异常 |
| 涂膜外观 |  | 正常 |
| 干燥时间（表干）/h | ≤ | 2 |
| 耐碱性（24h） |  | 无异常 |
| 抗泛碱性（96h） |  | 无异常 |

面漆的技术性能要求和分级，应符合表7的要求。

表7 面漆的技术性能要求和分级

| 项目 |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☆☆级 | ☆☆☆级 |  | ☆☆☆☆级 | ☆☆☆☆☆级 |
| 乳液含量/% |  |  | 商定 |  |  |  |  |
| 钛白粉含量/% |  |  | 商定 |  |  |  |  |
| 在容器中状态 |  |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |  |  |  |
| 施工性 |  |  | 刷涂二道无障碍 |  |  |  |  |
| 低温稳定性（3次循环） |  |  | 不变质 |  |  |  |  |
| 低温成膜性 |  |  | 5°C成膜无异常 |  |  |  |  |
| 涂膜外观 |  |  | 正常 |  |  |  |  |
| 干燥时间（表干）/h | ≤ |  | 2 |  |  |  |  |
| 对比率（白色和浅色） |  | ≥ | 0.90 | 0.90 |  | 0.93 | 0.95 |
| 耐碱性 （24h） |  |  | 无异常 |  |  |  |  |
| 耐洗刷性/次 |  | ≥ | 350 |  | 1000 | 5000 | 10000 |

产品中有害物质限量符合满足表8的要求。

表8 有害物质限量要求

| 项目 |  |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 底漆 | 面漆 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☆☆ 级 | ☆☆☆ 级 | ☆☆☆☆ 级 | ☆☆☆☆☆级 |
| 挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/L） |  |  |  | ≤ | 50 | 80 | 80 | 50 | 10（光泽（60°）≤10） 30（光泽（60°）＞10） |
| 甲醛含量/（mg/kg） | 乙酰丙酮分光光度法 |  |  | ≤ | 50 | 50 | 50 | 30 | — |
|  | 高效液相色谱法 |  |  | ≤ | — | — | — | — | 10 |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量/（mg/m3） |  |  |  | ≤ | — | — | — | 5.0 | 1.0 |
| 甲醛释放量/（mg/m3） |  |  |  | ≤ | — | — | — | 0.5 | 0.1 |
| 苯系物总和含量/（mg/kg） [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  |  |  | ≤ | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 总铅（Pb）含量/（mg/kg）（限色漆） |  |  |  | ≤ | 90 | 90 | 90 | 30 | 10 |
| 六价铬（Cr6+）含量/（mg/kg）（限色漆） |  |  |  | ≤ | — | — | — | — | 2.0 |
| 可溶性重金属含量/（mg/kg） （限色漆） |  | ≤ | 镉（Cd）含量 |  | 75 | 75 | 75 | 30 | 20 |
|  |  |  | 铬（Cr）含量 |  | 60 | 60 | 60 | 30 | 20 |
|  |  |  | 汞（Hg）含量 |  | 60 | 60 | 60 | 30 | 20 |
|  |  |  | 砷（As）含量 |  | — | — | — | — | 20 |
|  |  |  | 锑（Sb）含量 |  | — | — | — | — | 20 |
| 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/（mg/kg）{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH，简称NPnEO]，n=12~16} |  |  |  | ≤ | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 100 |

3.3.2 外墙涂料

本文件将合成树脂乳液内墙涂料产品分为底漆、中涂漆和面漆。其中，底漆按照使用要求分为I型和II型。面漆按照性能等级又分为☆☆级、☆☆☆级、☆☆☆☆级和☆☆☆☆☆级四个等级。

底漆的性能，应符合表9的要求。

表9 底漆的性能要求

| 项目 |  |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |
| 在容器中状态 |  |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |
| 施工性 |  |  | 刷涂无障碍 |  |
| 低温稳定性（3次循环） |  |  | 不变质 |  |
| 低温成膜性 |  |  | 5°C成膜无异常 |  |
| 涂膜外观 |  |  | 正常 |  |
| 干燥时间（表干）/h | ≤ |  | 2 |  |
| 耐碱性（48h） |  |  | 无异常 |  |
| 耐水性（96h） |  |  | 无异常 |  |
| 抗泛盐碱性 |  |  | 120h无异常 | 72h无异常 |
| 透水性/ml |  | ≤ | 0.3 | 0.5 |
| 与下道涂层的适应性 |  |  | 正常 |  |

中涂漆的性能，应符合表10的要求。

表10中涂漆的性能要求

| 项目 |  |  |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  |  |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |
| 施工性 |  |  |  | 刷涂二道无障碍 |  |
| 低温稳定性（3次循环） |  |  |  | 不变质 |  |
| 低温成膜性 |  |  |  | 5°C成膜无异常 |  |
| 涂膜外观 |  |  |  | 正常 |  |
| 干燥时间（表干）/h | ≤ |  |  | 2 |  |
| 耐碱性（48h） |  |  |  | 无异常 |  |
| 耐水性（96h） |  |  |  | 无异常 |  |
| 涂层耐温变性a（3次循环） |  |  |  | 无异常 |  |
| 耐洗刷性/次 |  |  |  | 1500次 |  |
| 附着力/级 |  |  | ≤ | 1 |  |
| 与下道涂层的适应性 |  |  |  | 正常 |  |
| a也可根据有关方商定测试与底漆配套后的性能。 |  |  |  |  |  |

面漆的技术性能要求和分级，应符合表11的要求。

表11 面漆技术性能要求和分级

| 项目 |  | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☆☆级 | ☆☆☆级 | ☆☆☆☆级 | ☆☆☆☆☆级 |
| 乳液含量/% |  | 商定 |  |  |  |
| 钛白粉含量/% |  | 商定 |  |  |  |
| 容器中状态 |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |  |  |
| 施工性 |  | 刷涂二道无障碍 |  |  |  |
| 低温稳定性 |  | 不变质 |  |  |  |
| 低温成膜性 |  | 5℃成膜无异常 |  |  |  |
| 涂膜外观 |  | 正常 |  |  |  |
| 干燥时间（表干）/h | ≤ | 2 |  |  |  |
| 耐碱性（48h） |  | 无异常 |  |  |  |
| 耐水性（96h） |  | 无异常 |  |  |  |
| 涂层耐温变性a（3次循环） |  | 无异常 |  |  |  |
| 透水性/ml | ≤ | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 对比率（白色和浅色b） | ≥ | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| 耐洗刷性/次 | ≥ | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 耐沾污性（白色和浅色b）/% | ≤ | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 耐人工气候老化性/h | ≥ | 250 | 600 | 1000 | 1500 |
| a也可根据有关方商定测试与底漆配套后的性能。 b浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制而成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608中规定明度值为6到9之间（三刺激值中的YD65≥31.26）。 |  |  |  |  |  |

产品中有害物质限量符合满足表12的要求。

表12 有害物质限量要求

| 项目 |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 底漆 | 中间漆 | 面漆 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☆☆ 级 | ☆☆☆ 级 | ☆☆☆☆ 级 | ☆☆☆☆☆级 |
| 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  |  | ≤ | 100 |  | 120（含效应颜料类） 100（其他类） |  | 80 | 50 |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  |  | ≤ | 50 |  | 50 | 50 | 30 | 10 |
| 苯系物总和含量/（mg/kg） [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  |  | ≤ | 100 |  | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 总铅（Pb）含量/（mg/kg）（限色漆） |  |  | ≤ | 90 |  | 90 | 90 | 30 | 10 |
| 六价铬（Cr6+）含量/（mg/kg）（限色漆） |  |  | ≤ | — |  | — | — | — | 2.0 |
| 可溶性重金属含量/（mg/kg）（限色漆） | ≤ | 镉（Cd）含量 |  | 75 |  | 75 | 75 | 30 | 20 |
|  |  | 铬（Cr）含量 |  | 60 |  | 60 | 60 | 30 | 20 |
|  |  | 汞（Hg）含量 |  | 60 |  | 60 | 60 | 30 | 20 |
|  |  | 砷（As）含量 |  | — |  | — | — | — | 20 |
|  |  | 锑（Sb）含量 |  | — |  | — | — | — | 20 |
| 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量/（mg/kg）{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH，简称NPnEO]，n=12~16} |  |  | ≤ | 1000 |  | 1000 | 1000 | 500 | 500 |

四、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

五、采标情况说明

无。

六、贯彻标准的措施建议

本标准预计于2022年6月进行发布，2022年8月份开始实施，发布后2022年6~12月由标准归口单位中国涂料工业协会负责组织进行宣贯，措施建议如下：

（1）标准正式发布后，中国涂料工业协会及时在协会网站、全国团体标准信息平台等媒介平台上多方位进行公布、宣传。

（2）由标准归口单位中国涂料工业协会组织标准宣贯培训班，邀请标准主要起草人员进行主讲，现场答疑。

（3）计划按照标准的技术要求，对产品进行监督抽查。

七、废止现行相关标准的建议

无。

八、其他应说明的事项

无。