中国涂料工业协会

团体标准

《水性聚偏二氯乙烯（PVDC）防腐涂料》

编制说明

（征求意见稿）

《水性聚偏二氯乙烯（PVDC）防腐涂料》团体标准编制组

2022年12月

《水性聚偏二氯乙烯防腐涂料》

编制说明

1、任务来源

我国是重要的涂料生产和使用大国，每年涂料产量都在不断递增。目前市场的主流涂料产品还是以高挥发性有机化合物（VOC）含量的溶剂型涂料为主。随着国家环保法规日益趋严，随着人们对可持续发展越来越重视，以及水性涂料性能的不断提高，涂料生产厂家和使用客户对推广其可持续发展的计划均呈现很大的兴趣，大多数公司都希望成为绿色或可持续发展的公司，“油改水”成为未来几年涂料行业的重要发展方向。

据统计2021年中国涂料行业完成产量3800万吨，实现主营业务收入4600亿元，实现利润303亿元。其中水性涂料的市场份额将近20%，达到了近700万吨。大部分水性涂料市场都在建筑装饰涂料领域内，约占整个水性涂料市场的80%，主要以水性丙烯酸涂料为主。工业用水性涂料市场的份额约占整个水性涂料市场的10%，主要以水性丙烯酸涂料、水性醇酸涂料、水性环氧酯涂料、水性氨基涂料、水性环氧涂料、水性聚氨酯涂料、水性氟碳涂料为主。由于产品施工方便、性能良好、价格便宜等因素，水性单组分涂料在水性工业涂料市场的份额占比最高，达到了30%以上，主要应用于水性工业轻防腐蚀领域。

目前水性单组分涂料市场主要以水性丙烯酸涂料、水性醇酸涂料为主。其中水性丙烯酸涂料和水性醇酸涂料占市场份额约30%，市场需求达到210万吨。

我国已有针对水性丙烯酸涂料和水性醇酸涂料的产品的技术标准，分别为化工行业标准HG/T 4758-2014《水性丙烯酸树脂涂料》和HG/T 4847-2015《水性醇酸树脂涂料》，对产品的主要性能指标均做出了明确的要求。但产品的综合性能只能满足对工业领域轻度防腐的要求，对于中度防腐要求的工业领域，产品的总体性能仍然达不到同类溶剂型涂料的水平，主要性能差距在干燥性、耐水性、耐盐水性、耐盐雾性方面。

另外，目前大部分水性工业涂料生产厂家为了降低产品的售价，采用的树脂是水溶性丙烯酸树脂和水溶性醇酸树脂，这些树脂本身就含有大量的助溶剂，导致生产的涂料VOC含量普遍在200g/L以上，因此化工行业标准HG/T 4847-2015《水性醇酸树脂涂料》中对产品的VOC含量限制要求为300g/L以下，不符合国家标准GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》中对水性工业涂料VOC含量限制的要求，为200g/L以下。同时也不符合环境保护部、发展改革委等部门印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中应使用低（无）VOCs含量的原辅材料要求。

针对以上水性丙烯酸涂料和水性醇酸涂料存在的问题，市场上需要开发一种低VOC含量、高性能的水性单组分防腐涂料，可应用于水性轻、中度工业防腐蚀领域。

PVDC，学名“聚偏二氯乙烯”，化学结构式见图1，是一种无毒、无味、粉末状，应用较为广泛的高阻隔性材料。PVDC单位分子中含有两个氯原子，阴电性较强，并且与其他链中氢原子结合紧密。此外，它的分子结构具有很好的对称性。这些特征使其分子间的间隙很小，结晶度高，分子与分子可以较好地凝聚在一起，可阻止水、氧气等小分子物质的渗透作用，阻隔性能优异。

图1聚偏二氯乙烯的化学结构式

PVDC乳液是PVDC材料水性化的产品，作为水性涂料用树脂来说，目前市场上主流的PVDC乳液产品采用的是VC（氯乙烯）/VDC（偏氯乙烯）/MMA（丙烯酸）的三元共聚物，由于其特殊的分子结构，能形成如塑料膜般致密的漆膜，对水汽、氧气和二氧化碳等有极低的透过率，在多种底材上都有很好的附着力，同时兼具硬度和柔韧性，广泛应用于阻隔性要求高的涂料体系。

PVDC乳液国外的生产厂家主要有帝斯曼、路博润、索尔维，代表产品分别为HALOFLEX® 202、PERMAX ® 805、DIOFAN ® P 510/P 520。国内最大的生产厂家是浙江巨化集团有限公司，代表产品为QL-705系列。

2019年，中航百慕新材料技术工程股份有限公司与浙江巨化集团有限公司建立了合作关系，重点是采用巨化集团电化厂生产的水性PVDC乳液开发水性单组分防腐涂料，使其性能达到水性丙烯酸涂料和水性醇酸涂料的性能要求。

双方经过两年多的科研开发和技术攻关，成功开发出了可应用于钢结构防腐的水性PVDC车间底漆、水性PVDC防锈底漆、水性PVDC中间漆、水性PVDC面漆，可应用于混凝土结构防腐的水性PVDC封闭底漆、水性PVDC中间漆、水性PVDC面漆。产品经过了国恒信（常州）检测认证技术有限公司和国家涂料质量检验检测中心的性能检测，产品在干燥性、耐水性、耐盐水性、耐盐雾性方面远远超过了化工行业标准HG/T 4758-2014《水性丙烯酸树脂涂料》和HG/T 4847-2015《水性醇酸树脂涂料》的要求，同时水性PVDC防锈底漆、水性PVDC中间漆、水性PVDC面漆产品送检VOC含量均在10g/L以下，远远低于国家标准GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》中对水性涂料VOC含量限制的要求。水性PVDC涂料成功应用于浙江巨化集团厂区化工设备钢结构、工业厂房混凝土结构外表面的绿色环保防腐涂装，为合作双方创造了显著的经济效益和社会效益。

然而，目前国内还没有相应的标准来对水性PVDC防腐涂料在钢结构、混凝土结构防腐蚀领域的应用做出指导和规范，因此制定钢结构、混凝土结构用水性PVDC防腐涂料标准在当前水性涂料蓬勃发展的时期具有十分重要的意义，它既可以指导人们正确选用合适的水性PVDC防腐涂料及其配套体系、规范水性钢结构、混凝土结构防腐涂料配套体系的质量要求，同时也会对钢结构、混凝土结构水性PVDC防腐涂料的施工、储存、验收等方面做出相应的规定。因此，制定钢结构、混凝土结构用水性PVDC防腐涂料标准，对于规范这类产品的生产、销售和使用，提高产品质量，促进行业的技术进步有着重要的意义。

2021年，中航百慕新材料技术工程股份有限公司向中国涂料工业协会提出了制定团体标准《水性聚偏二氯乙烯防腐涂料》的建议，2022年4月中国涂料工业协会批准了该团体标准项目的制定任务，该项目由中国涂料工业协会归口，由中航百慕新材料技术工程股份有限公司和浙江衢州巨塑化工有限公司主要负责起草，计划完成年限为12个月。

2、工作简况

在上报标准制定计划之前，标准主要负责起草单位中航百慕新材料技术工程股份有限公司和浙江衢州巨塑化工有限公司就对钢结构、混凝土结构用水性防腐涂料的技术水平和现有状况等进行了深入了解，检索了国内外相关标准和资料，对目前国内外测试钢结构、混凝土结构用水性防腐涂料的试验方法和项目进行了深入研究。在接到中国涂料工业协会的批准文件后，联系相关单位征求意见，并邀请了有代表性的企业参加该标准的制定工作。

该项工作得到了许多单位的积极响应和大力支持，使标准制定工作组得以顺利组成，为圆满完成标准制定工作奠定了基础。

本标准起草单位：中航百慕新材料技术工程股份有限公司、浙江衢州巨塑化工有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、美利肯企业管理（上海）有限公司、华凌涂料有限公司、天津灯塔涂料工业发展有限公司、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司、浙江为华新材料有限公司、国恒信（常州）检测认证技术有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中广核风电有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、华设设计集团股份有限公司、保定建业集团有限公司、中国航发北京航空材料研究院、中国涂料工业协会 。

为使标准的制定工作顺利进行，标准的主要起草单位中航百慕新材料技术工程股份有限公司和浙江衢州巨塑化工有限公司查阅了大量国内外相关资料，并结合近几年该类产品的实际质量状况和发展趋势，编写了标准草案和编制说明，以便在工作组会议上讨论。

国恒信（常州）检测认证技术有限公司和国家涂料质量检验检测中心按照中航百慕新材料技术工程股份有限公司和浙江衢州巨塑化工有限公司确定的验证试验方案进行单种涂料、配套体系性能的验证试验，为了更好地收集数据，此次验证试验将尽可能地做到破坏为止，以了解目前水性PVDC防腐涂料体系的性能水平。根据提供涂料样品和样板的数量，尽可能多的进行了配套体系性能测试；对提供较晚的三种涂料样品水蒸气透过率、闪锈抑制性、早期耐水性、贮存稳定性试验数据暂未提供。2022年7月中旬汇总了阶段验证试验数据，供征求意见时参考，并在此基础上编写了标准征求意见稿和编制说明。

2022年9月，标准编制组在浙江省衢州市召开了标准草案讨论会，讨论会采用了线上线下相结合的方式进行，中航百慕新材料技术工程股份有限公司、浙江衢州巨塑化工有限公司、美利肯企业管理（上海）有限公司、天津灯塔涂料工业发展有限公司、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司、浙江为华新材料有限公司、国恒信（常州）检测认证技术有限公司、中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中国涂料工业协会等单位参与了本次会议。

2022年12月，标准编制组在线上召开了征求意见稿讨论会，中航百慕新材料技术工程股份有限公司、浙江衢州巨塑化工有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、美利肯企业管理（上海）有限公司、华凌涂料有限公司、天津灯塔涂料工业发展有限公司、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司、浙江为华新材料有限公司、国恒信（常州）检测认证技术有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司、中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、华设设计集团股份有限公司、中国航发北京航空材料研究院、中国涂料工业协会等三十余人参与了本次会议，并形成了征求意见稿。

2022年12月，标准于中国涂料工业协会网站进行公开征求意见。

3、标准制定的原则和依据

在工业防腐涂料领域中，目前主要使用的水性防腐涂料的品种有：水性丙烯酸涂料、水性醇酸涂料、水性环氧酯涂料、水性氨基涂料、水性环氧涂料、水性聚氨酯涂料、水性氟碳涂料等。针对这些涂料品种，我国已经制定了相关的产品标准，如HG/T 4758-2014《水性丙烯酸树脂涂料》，HG/T 4847-2015《水性醇酸树脂涂料》，HG/T 4759-2014《水性环氧树脂防腐涂料》，HG/T 4761-2014《水性聚氨酯涂料》，HG/T 4104-2009《建筑用水性氟涂料》等。

由于水性PVDC防腐涂料属于水性单组分防腐涂料范畴，因此可依据HG/T 4758-2014《水性丙烯酸树脂涂料》和HG/T 4847-2015《水性醇酸树脂涂料》来制定相应的标准。

SSPC也有关于水性丙烯酸涂料、水性醇酸涂料的产品技术标准，如：1）SSPC PAINT 23 钢结构表面用乳胶底漆（LATEX PRIMER FOR STEEL SURFACE）；2）SSPC PAINT 24 乳胶半光户外面漆（LATEX SEMI GLOSS EXTERIOR TOPCOAT）；3）SSPC PAINT 31钢结构表面用单组份水性醇酸底漆（SINGLE PACKAGE WATERBORNE ALKYD PRIMER FOR STEEL SURFACE）。

国内还没有专门的标准来规范钢结构、混凝土结构用水性PVDC防腐涂料的性能和要求。 相对于水性丙烯酸涂料和水性醇酸涂料，水性PVDC防腐涂料在干燥性、耐水性、耐盐水性、耐盐雾性、VOC含量方面有着突出的性能特点，因此有必要针对这单一品种的水性防腐涂料的标准进行编制。本次标准制定的编制原则主要是基于用户角度的设计、指导、使用和验收等目的。标准编制过程中参考采用了GB/T 6747-2008《船用车间底漆》、HG/T 4847-2015《水性醇酸树脂涂料》、HG/T 5176-2017《钢结构用水性防腐涂料》、JT/T 695-2007《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》等标准，同时结合当前水性防腐涂料产品的实际技术水平，制定出切实可行、反映产品优良性能的行业标准，充分体现标准先进性、科学性和适用性的要求，以期更好地规范市场和促进产品的技术进步。

4、标准适用范围

本标准适用于以水为主要分散介质，在ISO 12944-2-2017大气腐蚀环境(C2～C4)条件下使用的低合金碳钢材质的钢结构表面用防腐涂料。本标准不适用于浸泡、埋地、储罐衬里等腐蚀环境以及很高腐蚀性的大气腐蚀环境(C5和C5X)下使用的水性钢结构防腐涂料，也不适用用作C4环境下的高耐久性（H）用途。

但是从耐化学介质浸泡、耐溶剂油性等方面的实验室测试结果来看，水性PVDC防腐涂料相比起溶剂型的同类品种来说，性能差异较为明显，而我们也未查到国内外成功的应用案例，所以，基于审慎原则，本标准不推荐水性PVDC涂料应用于浸泡、埋地、化学品储罐内壁等的应用场合。

本标准也适用于以水为主要分散介质，在JT/T 695-2007中Ⅱ级及以下大气腐蚀环境条件下使用的混凝土表面用防腐涂料。本标准不适用于浸泡、埋地等腐蚀环境以及很强腐蚀性的大气腐蚀环境(Ⅲ-1和Ⅲ-2)下使用的水性混凝土结构防腐涂料，也不适用用作Ⅱ级环境下的长效型（H）用途。

5、分类和分级

根据用户的使用习惯和行业惯例，本标准将钢结构表面用水性PVDC防腐涂料分为车间底漆、底漆、中间漆和面漆，将混凝土结构表面用水性PVDC防腐涂料分为封闭底漆、中间漆和面漆。

6、标准项目设置和说明

项目设置分两种情况，涂料的基本性能和涂层体系配套后的性能。涂料的基本性能主要根据水性PVDC涂料的特有性能、使用环境和要求设置，参照了目前单品种水性防腐涂料的产品标准。对底漆、中间漆和面漆均设置容器中状态、涂膜颜色与外观、干燥时间等基本性能；设置不挥发物含量项目来考察涂料产品生产的批次稳定性；闪锈抑制性主要考察由于水性PVDC涂料的施工而可能造成底材的快速生锈情况；设置早期耐水性性能，该性能可以避免水性PVDC涂料在实际应用中出现被很多雨水冲刷而引起的质量事故；考察附着力的项目除了划格试验外，还增加了拉拔法附着力；挥发性有机化合物（VOC）含量主要是考察环保性能。腐蚀环境下使用的涂料配套体系的性能要求主要根据使用的环境和防腐要求设置，参照了GB/T 6747-2008、HG/T 5176-2017和JT/T 695-2007的部分要求。

6.1 钢结构表面用水性PVDC防腐涂料产品的性能要求

除另有规定外，钢结构表面用水性PVDC防腐涂料产品性能应符合表1的要求。

- 表1  钢结构表面用水性PVDC防腐涂料产品技术要求

| 序号 | 项目 |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 车间底漆 |  | 底漆 | 中间漆 | 面漆 |
| 1 | 容器中状态 |  |  |  |  | 搅拌后无硬块，呈均匀状态 |  |  |  |
| 2 | 涂膜颜色与外观 |  |  |  |  | 正常 |  |  |  |
| 3 | 细度/μm |  |  | ≤ |  | 50 | 60 | 80 | 40 |
| 4 | 不挥发物含量/% （含片状颜料、效应颜料的产品除外） |  |  | ≥ |  | 40 | 60 | 65 | 60 |
| 5 | 干燥时间 | 表干 |  | ≤ |  | 5min | 1h |  |  |
|  |  | 实干 |  | ≤ |  | — | 24h |  |  |
| 6 | 弯曲试验/mm |  |  | ≤ |  | — | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 划格试验/级 |  |  | ≤ |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 附着力（拉拔法）/MPa |  |  | ≥ |  | — | 3.0 |  |  |
| 9 | 耐冲击性/cm |  |  | ≥ |  | 50 |  |  |  |
| 10 | 铅笔硬度（擦伤） |  |  | ≥ |  | — |  |  | HB |
| 11 | 闪锈抑制性 |  |  |  |  | 正常 |  | — |  |
| 12 | 早期耐水性 |  |  |  |  | 无异常 |  |  |  |
| 13 | 耐水性（240h） |  |  |  |  | — | 无起泡、无剥落、无开裂、无锈斑 |  |  |
| 14 | 耐盐水性（3%NaCl溶液，240h) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 耐盐雾性 |  |  |  | 72h，无起泡、无剥落、无开裂、无锈斑 |  | 300h，无起泡、无剥落、无开裂、无锈斑 | — | 500h，无起泡、无剥落、无开裂、无锈斑 |
| 16 | 耐人工气候老化性（500h） |  |  |  | — |  |  |  | 无起泡、无剥落、无开裂、无锈斑； 浅色a、黑色：色差≤1级，粉化≤1级； 其他色：色差、粉化商定 |
| 17 | 挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/L） |  | ≤ |  | 80 |  | 20 |  |  |
| 18 | 贮存稳定性/(50±2)℃ |  |  |  | 30d，搅拌后无硬块，呈均匀状态 |  |  |  | 商定 |
| 19 | 焊接与切割 |  |  |  | 合格 |  | — |  |  |
| - 注：中间漆附着力、早期耐水性、耐水性、耐盐水性，面漆附着力、早期耐水性、耐水性、耐盐水性、耐盐雾性、耐人工气候老化性是对复合涂层的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a浅色是指以白色颜料为主要成分，添加适量色浆配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608—2006中规定的明度值为6～9（三刺激值中YD65≥31.26）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 混凝土结构表面用水性PVDC防腐涂料产品的性能要求

除另有规定外，混凝土结构表面用水性PVDC防腐涂料产品性能应符合表2的要求。

- 表2  混凝土结构表面用水性PVDC防腐涂料产品技术要求

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 封闭底漆 | 中间漆 | 面漆 |
| 1 | 容器中状态 |  |  | 搅拌后无硬块，呈均匀状态 |  |  |
| 2 | 涂膜颜色与外观 |  |  | 正常 |  |  |
| 3 | 细度/μm |  | ≤ | — | 80 | 40 |
| 4 | 不挥发物含量/% |  | ≥ | 25 | 65 | 60 |
| 5 | 干燥时间/h | 表干 | ≤ | 0.5 |  |  |
|  |  | 实干 | ≤ | 24 |  |  |
| 6 | 弯曲试验/mm |  | ≤ | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 划格试验/级 |  | ≤ | 1 |  |  |
| 8 | 附着力（拉拔法）/MPa |  | ≥ | 1.5 |  |  |
| 9 | 耐冲击性/cm |  | ≥ | 50 |  |  |
| 10 | 铅笔硬度（擦伤） |  | ≥ | — |  | HB |
| 11 | 耐水性（240h） |  |  | 无起泡、无剥落、无开裂 |  |  |
| 12 | 耐碱性（240h） |  |  |  |  |  |
| 13 | 耐人工气候老化性（500h） |  |  | — |  | 无起泡、无剥落、无开裂； 浅色b、黑色：色差≤1级，粉化≤1级； 其他色：色差、粉化商定 |
| 14 | 挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/L） |  | ≤ | 60 | 20 |  |
| 15 | 贮存稳定性/(50±2)℃ |  |  | 30d，搅拌后无硬块，呈均匀状态 |  | 商定 |
| - 注：中间漆附着力、耐水性、耐碱性，面漆附着力、耐水性、耐碱性、耐人工气候老化性是对复合涂层的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| b浅色是指以白色颜料为主要成分，添加适量色浆配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608—2006中规定的明度值为6～9（三刺激值中YD65≥31.26）。 |  |  |  |  |  |  |

7、试验方法的确定

相关试验项目的测试方法均选择目前现有的合适的试验方法。

8、验证试验和技术指标的确定

8.1 钢结构表面用水性PVDC防腐涂料底漆、中间漆和面漆技术指标的确定

对于水性PVDC车间底漆，指标是参照GB/T 6747-2008《船用车间底漆》。根据实际应用的性能要求，设置了水性车间底漆的耐盐雾性指标，指标初步定为72h无起泡、无剥落、无开裂、无锈斑，针对这一指标，后期会通过征求意见和开会讨论确定最终指标。

对于水性PVDC防锈底漆、中间漆和面漆，指标是参照HG/T 4758-2014《水性丙烯酸树脂涂料》、HG/T 4847-2015《水性醇酸树脂涂料》、HG/T 5176-2017《钢结构用水性防腐涂料》。设置了底漆和涂层配套体系的耐盐雾性指标，底漆初步定为300h无起泡、无剥落、无开裂、无锈斑，涂层配套体系初步定为500h无起泡、无剥落、无开裂、无锈斑，针对这些指标，后期会通过征求意见和开会讨论确定最终指标。

8.2 混凝土结构表面用水性PVDC防腐涂料底漆、中间漆和面漆技术指标的确定

对于水性PVDC封闭底漆、中间漆和面漆，指标是参照JT/T 695-2007《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》。根据实际应用的性能要求，设置了水性封闭底漆和涂层配套体系的耐碱性指标，指标初步定为240h无起泡、无剥落、无开裂，针对这一指标，后期会通过征求意见和开会讨论确定最终指标。

9、标准属性和水平

本标准为推荐性团体标准。

本标准参照了采用GB/T 6747-2008、HG/T 4847-2015、HG/T 5176-2017、JT/T 695-2007等国家标准及国内现行的行业标准，包含的性能指标根据使用的环境腐蚀性等级和耐久性要求通过广泛讨论和验证试验确定，选择的试验方法合理，整体水平较高，达国内先进水平。