- ICS 87.040

CCS G51

团   体   标   准

T/CNCIA 010XX—2023

生物基涂料及原材料 醇酸树脂涂料

Bio-based coatings and raw materials—Alkyd resin coatings

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布                              2023-XX-XX实施

中国涂料工业协会 发布

前  言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国涂料工业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

生物基涂料及原材料 醇酸树脂涂料

- 范围

本文件规定了生物基醇酸树脂涂料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标识和贮存。

本文件适用于以醇酸树脂或改性醇酸树脂为主要成膜物质，且通过氧化干燥成膜的生物基醇酸树脂涂料。主要用于金属、木材等表面的保护和装饰。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3186   色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9750  涂料产品包装标志

GB/T 13491—1992  涂料产品包装通则

GB/T 25251—2010  醇酸树脂涂料

GB/T 29649  生物基材料中生物基含量测定 液闪计数器法

GB 30981  工业防护涂料中有害物质限量

GB/T 38597—2020  低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求

GB/T 39514—2020  生物基材料术语、定义和标识

HG/T 4847—2015  水性醇酸树脂涂料

ASTM D6866—2018  Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis（用放射性碳分析法测定固体、液体和气体样品中生物基含量的标准试验方法）

- 术语和定义

GB/T 39514—2020界定的及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 醇酸树脂  alkyd resin

醇酸树脂是由多元醇、多元酸和一元酸（植物油）缩聚而成的一种线型树脂。

- 分类

根据溶剂类型的不同，将生物基醇酸树脂涂料分为水性生物基醇酸树脂涂料和溶剂型生物基醇酸树脂涂料。

- 技术要求

5.1 水性生物基醇酸树脂涂料应满足HG/T 4847—2015的要求，溶剂型生物基醇酸树脂涂料应满足GB/T 25251-2010的要求。

5.2 生物基醇酸树脂涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量应满足GB/T 38597—2020的要求。

5.3 产品特性指标应符合表1的要求。

表1  要求

| 项目 |  | 水性生物基醇酸树脂涂料 | 溶剂型生物基醇酸树脂涂料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物基碳含量/% | ≥ | 45 | 40 |
| a涂料产品所有项目均不考虑稀释配比。 |  |  |  |

- 试验方法

- 6.1 取样

按GB/T 3186规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。

- 6.2 测试方法

- 6.2.1 生物基碳含量

按GB/T 29649规定进行，也可按ASTM D6866—2018中方法B的规定进行。仲裁按ASTM D6866—2018中方法B的规定进行。

- 6.2.2 挥发性有机化合物（VOC）含量

按GB 30981规定进行。

- 检验规则

- 7.1 型式检验

7.1.1 型式检验项目包括本文件所列的全部技术要求。在正常生产情况下，除生物基碳含量项目每三年检验一次外，其余项目每年至少检验一次。

7.1.2 有下列情况之一时，应随时进行型式检验：

——新产品最初定型时；

——产品异地生产时；

——生产配方、工艺、关键原材料来源有较大改变时；

——停产三个月后又恢复生产时。

- 7.2 检验结果的判定

7.2.1 检验结果的判定，按GB/T 8170—2008中修约值比较法的规定进行。

7.2.2 所有检验项目的检验结果均达到本文件要求时，该试验样品为符合本文件要求。

- 包装、标识和贮存

- 8.1 包装

水性生物基醇酸树脂涂料按GB/T 13491—1992中二级包装要求的规定进行。溶剂型生物基醇酸树脂涂料按GB/T 13491—1992中一级包装要求的规定进行。

- 8.2 标识

按GB/T 9750规定进行。

- 8.3 贮存

产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射并应隔绝火源，远离热源。产品应根据类型定出贮存期，并在包装标志上明示。